《建筑门窗五金件 双面执手》标准编制说明

一、任务来源，标准编制的意义、作用

随着我国建筑业的发展，满足建筑风格和功能需求的建筑门窗以及门窗配套五金产品也随之蓬勃发展。建筑门用五金件产品在国内原有民用产品类型的基础上引进大量国外商用类型产品，并且国内中高端五金产品也以国外产品功能和性能要求做为进一步发展的目标。在不同类型、不同档次产品共存，国内原有技术要求与建筑需求配套性较差的情况下，产品的质量良莠不齐并且无法满足建筑物的功能、性能需求。为了保证产品质量满足实际使用的要求，增加产品使用寿命，减少更换频率、节省原材料，实现节能减排，使双面执手的生产、应用、监督检验做到有章可循，有法可依。中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会向建设部标准主管部门提出申请，并列入了建标[2009]89号《关于印发<2009年住房和城乡建设部归口工业产品行业标准制订、修订计划>的通知》。

二、工作简况

在任务下达后，2009年10月召开了编制组成立会议组成了编制组，对编制大纲、工作进度安排、工作分工进行了认真的讨论。召开了第一次工作会议，对工作的难点进行了认真分析；经调研、分析，确定双面执手标准依据建筑物功能的不同，分为居住建筑用（或使用频率较低）和公共建筑用（或使用频率较高）的双面执手进行分别规定；确定了双面执手标准可参考的国外标准为EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》。要求编制组参加单位会后提供各企业标准的技术要求内容，为起草标准讨论稿提供依据。

2010年1月召开了第二次工作会议，对第一次会后布置工作完成的结果进行了汇报、讨论；并对EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》标准进行了学习研究，初步拟定了标准中主要的技术要求项目，对标准文本讨论稿进行了逐条的讨论；并提出会后各单位落实了现有产品所用原材料及表面处理方式，提供样品验证抗破坏性能的轴向力极限值的指标；调研现阶段双面执手实际使用的范围。

2010年5月召开了第三次工作会议，对第二次会后布置工作完成的结果进行了汇报、讨论，通过对轴向力测试结果（不同厂家的5个样品）进行分析后，确定了抗破坏性能的轴向力的指标。经过调研分析，编制组认为：就双面执手这种型式，在平开、推拉门以及提升推拉门等门中都有应用，故大家一致认为本标准的编制适用范围为建筑门。在保证性能的前提下，综合考虑各企业各类产品实际使用的材料以及表面处理情况，确定了相关内容。并对EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》标准进行了进一步的学习分析，对标准文本讨论稿进行了逐条的讨论；初步确定了标准中主要的技术要求项目、指标及试验方法。并要求会后各生产企业提供样品，对标准文本中已确定的项目进行验证。

2010年9月召开了第四次工作会，对第三次会后布置工作完成的结果进行了汇报、讨论，通过对测试结果（不同厂家的7个样品）进行分析后，确定了各项力学性能（允许变形量、自由位移、使用寿命、抗破坏性能）的指标数值；增加了操作力矩项目。

在操作力矩要求中涉及双面执手的结构型式，结构型式划分依据以下两点确定：

1、分析了依据的EN1906-2002中第3.26、3.27及5.8：其中第3.26spring-assitanter（辅助弹簧装置），3.27 spring-loader（复位弹簧装置）中提到两种双面执手由于结构方面的区别引发的要求不同：复位弹簧装置要求双面执手操作后必须回操作初始位置，辅助弹簧装置不需要必须回初始位置。5.8条款中要求：复位弹簧装置双面执手，需要测试反复启闭前后的执手初始位置角度偏差变化值；而辅助弹簧装置双面执手，则不需要测试反复启闭前后的执手初始位置角度偏差变化值。

2、在编制我国标准时，考虑到实际使用时，从目前使用者角度来考虑，以上两种执手无法进行准确的区分（由于产品出厂后不能打开内部结构，只能从外部表面考察。从使用者角度无法以是否回初始位置来准确判断是辅助弹簧装置双面执手或复位弹簧装置双面执手）。那么根据目前的情况在标准对反复启闭后性能要求为：对以上两种双面执手不做区分，均认为是带回位装置的双面执手；故只以有、无回位装置来进行区分。在反复启闭后，不再规定反复启闭前后的执手初始位置角度偏差变化值。反复启闭后，要求检测执手的允许变动量（轴向位移、角度位移）已足以约束双面执手的变形。

同时对第三次会议确定的使用寿命测试方法：将双面执手与所配锁体一起安装在试验辅助板上一同测试，…；经编制组进一步讨论认为：虽然此试验方法简便易行，但由于配置锁体的不同可能会影响双面执手的性能，故商议改回用试验板的方式。会后更改试验设备，重作使用寿命试验。

2011年3月召开了第五次工作会，参观了改进后的双面执手检测设备。逐条逐项对技术要求、试验方法进行了进一步的讨论、论证。通过企业对实际情况的落实，最终确定了电泳涂漆复合膜漆膜平均膜厚度不小于12μm，聚酯粉末喷涂装饰面上最小局部厚度为不小于40μm，且与铝合金门窗标准GB/T8478-2008保持一致。双面执手在门上安装后，直接暴露在外部环境中的只是执手装饰面及装饰盖板，其余部件在相对封闭的环境中，可视为内部结构部件，安装后形成相对封闭的环境，所处的环境条件与直接暴露在室外的情况不同，基本上不受外界腐蚀性介质的影响，故不对其余部件进行考察。进一步深化了认识，明确了要求，使标准文本的用词更加准确。

该标准文本经过拟定草稿阶段、讨论稿阶段，拟进入征求意见阶段，特此申请。

三、标准编制的原则和确定标准主要内容

1、标准名称及英文名称、适用范围的确定

标准名称是依据行业现有名称习惯叫法，适用范围的确定除遵照行业习惯用法外、还参考了EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》的适用范围确定的，标准的英文名称来自EN1906。

2、主要技术依据

在标准的编制过程中，严格遵照GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》。依据EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》的要求，对双面执手产品的外观质量、力学性能(操作力矩、允许变形量、自由位移、使用寿命、抗破坏性能)等方面提出了要求；力学性能要求基本上参照欧洲标准EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》所确定，本标准中的Ⅱ级对适用于居住建筑用门或使用频率要求较低场所的双面执手选取了EN1906中的Ⅱ级（适用于使用频率中等，误用几率低、如室内办公门），适用于公共建筑用门或使用频率要求较高场所的双面执手选取了EN1906中的Ⅲ级（适用于使用频率高，误用几率高、如公共办公门）；依据现有铝合金门、塑料门、防盗门或防火门相关标准中启闭力的要求，以及国内产品现有的实际情况将使用寿命试验过程中的加载力调整为30N（EN1906 Ⅱ级为60N）、60N（EN1906 Ⅲ级为100N）；适用于居住建筑用门或使用频率要求较低场所的双面执手实际使用环境与传动机构用执手接近，依据已有的JG/T124《建筑门窗五金件 传动机构用执手》抗破坏性能轴向力的要求、以及实际测试结果，对抗破坏性能轴向力的要求调整为：600N（EN1906 Ⅱ级为500N），适用于公共建筑用门或使用频率要求较高场所的双面执手以及测试结果相应调整为1000N（EN1906 Ⅲ级为800N），形成了标准文本中的有关要求。

在表面处理性能要求上，参考了EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》中的要求，结合现阶段国内生产、应用产品的实际情况以及已有建筑门窗五金件同类标准中的要求，依据GB5237.4-2008《铝合金建筑型材 粉末喷涂型材》对聚酯粉末喷涂涂层厚度进行了调整：由涂层厚度≥45μm～100μm改为≥40μm，电泳涂漆复合膜漆膜平均膜厚度不小于12μm。考虑到双面执手除装饰面及装饰盖板外的部件安装后处于相对封闭的环境，所处的环境条件基本上不受外界腐蚀性介质的影响，故仅对装饰面提出了要求。

在产品使用寿命指标的确定上，参考、采纳了EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》中的要求：适用于居住建筑用门或使用频率要求较低场所的双面执手，使用寿命100000次；适用于公共建筑用门或使用频率要求较高场所的双面执手，使用寿命200000次。

3、检验规则

在检验规则中，出厂检验的组批和抽样方案按照GB/T2828.1-2003《技术抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》进行；型式检验的组批和抽样方法考虑到该产品的实际特点规定了批次大小。并针对门窗行业及产品的实际特点，本着既要严格要求，又要具有可操作性，对表面覆盖层的质量控制型式检验要求需满足全部要求；对出厂检验只要求测其膜厚度，增加了过程的监控性。对于标志、包装、运输、贮存则根据产品的自身特点作了相应的规定。

4、试验或验证

本标准的技术要求是参照EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》所确定，部分指标根据国情有适当的调整；试验方法已基本遵照EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》的试验方法。在标准的编制过程中采集编制组不同企业提供的7套样品对除耐腐蚀性能及附着力试验之外的其余性能进行了验证，基本满足要求；抗破坏性能轴向力、膜厚度做了不同企业的5个样品的测试验证，基本满足要求；经过对反复启闭试验设备进行调整，又对4个样品的力学性能（允许变形量、自由位移、使用寿命、抗破坏性能）进行了测试，测试结果达到或接近指标要求。

经对已验证结果的分析，编制组认为本标准文本中的技术要求，能满足双面执手的生产、应用水平，使双面执手的产品监督检验有章可循、有法可依。

5、采用国际标准和国外先进标准的情况

在标准的编制过程中，力学性能要求和表面处理性能要求上参考了EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》的要求。

对产品反复启闭的要求上，也是按照EN1906《建筑五金—执手和旋钮装置-要求和测试方法》中的要求：适用于居住建筑用门或使用频率要求较低场所的双面执手，使用寿命100000次；适用于公共建筑用门或使用频率要求较高场所的双面执手，使用寿命200000次。

四、与相关标准的协调

在使用寿命次数要求上与门窗标准保证了一致性。在主要结构受力构件材料及常用表面覆盖层的耐腐蚀要求上保持了与同类建筑门窗五金件要求的一致性。

五、标准负责起草单位和参加起草单位、标准主要起草人联系方式（电话、通信地址、邮政编码、电子邮箱）等信息见。

标准起草单位：中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会

参 加 单 位：青岛立兴杨氏门窗配件有限公司、固力保安制品有限公司、广东坚朗五金制品有限公司、广东合和建筑五金制品有限公司、丝吉利娅奥彼窗门五金（北京）有限公司、多玛门业控制科技（中国）有限公司、国强五金集团有限公司、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、上海市建筑科学院(集团) 有限公司、珠海保税区茵科舒尔特门控科技有限公司（排列不分先后）。

标准主要起草人：010-68300080 58933760

北京市百万庄三里河路九号建设部内中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会    邮编：100835  E-mail:ptjwyh@263.net

中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会

《建筑门窗五金件 双面执手》标准编制组

2011年4月